D.03.04.01. STUDNIE CH£ONNE

CPV -

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem dwóch studni ch³onnych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem studni ch³onnych z krêgów ¿elbetowych o œrednicy 120 cm wykonywanych metod¹ studniarsk¹ z wykonaniem warstwy filtracyjnej z kruszyw naturalnych o ró¿nej granulacji w dnie studni (filtr wysokoœci 1.0 m)  w celu odprowadzenia wód deszczowych -  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

[Studniê ch³onne wype³niæ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gruboziarnistych (z t³ucznia i ¿wirów) po³o¿onych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) po³o¿onych u góry. Górn¹ warstwê piasku okresowo wymieniaæ, po jego zamuleniu, rêcznie lub mechanicznie].

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om .

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do sieci wodoci¹gowej roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie studni ch³onnych powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1.	Studnia ch³onna - studnia z krêgów, przeznaczona do zbierania wody deszczowej (opadowej) z terenu nawierzchni i wch³aniania jej przez pod³o¿e gruntowe.

1.4.2.	Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymaganiach ogólnych”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  „Wymaganiach ogólnych”.

2.2. Rodzaje materia³ów stosowanych w studniach ch³onnych

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu studni ch³onnych s¹:

materia³y filtracyjne,

krêgi ¿elbetowe.

2.3. Materia³ filtracyjny w studni ch³onnej

Jako materia³ filtracyjny, którym zasypuje siê studniê ch³onn¹, stosuje siê ¿wir o frakcjach od 25mm do 60mm, ¿wir od 5mm do 25mm, piasek od 0,8mm do 5mm wg PN-B-01100 [1] oraz wg PN-B-02480 [2].

WskaŸnik  wodoprzepuszczalnoœci piasków powinien wynosiæ co najmniej  8 m/dobê,  wg PN-B-04492 [3].

¯wiry i piaski nie powinny mieæ zawartoœci zwi¹zków siarki w przeliczeniu na SO3 wiêkszej ni¿ 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

2.4. Krêgi betonowe i ¿elbetowe

Krêgi betonowe i ¿elbetowe powinny odpowiadaæ wymaganiom  okreœlonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary krêgów betonowych i ¿elbetowych

| Wymiary podstawowe, mm | Dopuszczalne odchy³ki, mm |
| --- | --- |
| œrednica wewnêtrzna | wysokoœæ krêgu |

gruboœæ

œrednicy

wysokoœci

| gruboœci |
| --- |
| krêgu | betonowego | ¿elbetowego | œcianki |

800

1000

1200

1400

300

500

lub

600

600

80

100

120

120

( 8

( 5

( 3

( 5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni krêgów betonowych i ¿elbetowych  studni

ch³onnych

Ubytek betonu na powierzchni

Œrednica

| wewnêtrzna krêgu, mm | Rysy w³oskowate skurczowe na dowolnej powierzchni | jednego elementu z³¹cza - nie wiêcej ni¿ 3 uszkodzenia | pozosta³ej - nie wiêcej ni¿ 5 uszkodzeñ |
| --- | --- | --- | --- |
| o g³êbokoœci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie wiêkszej ni¿ cm2 |

800

1000

1200

1400

nie ogranicza siê

10

12

15

18

100

125

150

175

Krêgi betonowe powinny byæ wykonane z betonu klasy nie ni¿szej ni¿  B 25, a krêgi ¿elbetowe B 20.

Krêgi przeznaczone na studnie ch³onne, przeznaczone do odbioru wody ze studzienek œciekowych powinny byæ „typu II” z gniazdami na stopnie z³azowe wg BN-86/8971-08 [7]

Powierzchnie krêgów powinny byæ g³adkie, jednolite, bez rys, pêkniêæ, ubytków i rozwarstwieñ. Wtr¹cenie cia³ obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, od³amki ceg³y itp. nale¿y traktowaæ jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtr¹ceñ. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu z³¹cza s¹ niedopuszczalne.

Prostopad³oœæ czo³a mierzona ró¿nic¹ wysokoœci krêgu powinna wynosiæ ( 5 mm.

Krêg badany pod ciœnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaæ przecieków wody. Dopuszcza siê zawilgocenie zewnêtrznej powierzchni krêgu, jednak bez wystêpowania widocznych kropel.

Sk³adowanie krêgów powinno odbywaæ siê na terenie utwardzonym z mo¿liwoœci¹ odprowadzenia wód opadowych. Sk³adowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest mo¿liwe, jeœli naciski przekazywane na grunt nie przekrocz¹ 0,5 MPa. Krêgi mog¹ byæ sk³adowane, z zapewnieniem statecznoœci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokoœci 1,8 m) bez podk³adów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesuniêciem.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w „Wymaganiach ogólnych”.

3.2. Sprzêt do wykonania studni ch³onnych.

Studnie ch³onne mog¹ byæ wykonane czêœciowo rêcznie i czêœciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowaæ nastêpuj¹cym, sprawnym technicznie, sprzêtem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inwestora:

kopark¹ do mechanicznego wykonania wykopu pod studniê,

¿urawiem samochodowym o udŸwigu do 4 t, do ustawiania krêgów studni  w gotowym wykopie,

innym, jak: ko³owrotem do wyci¹gania gruntu ze studni wykonywanej metod¹ studniarsk¹, ubijakami rêcznymi, sprzêtem do transportu krêgów  i materia³ów filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni ch³onnych.

Krêgi betonowe i ¿elbetowe w czasie transportu powinny byæ uk³adane, przy zachowaniu warunków uk³adania jak przy sk³adowaniu (punkt 2.4) z tym, ¿e górna warstwa krêgów nie mo¿e przewy¿szaæ œcian œrodka transportowego o wiêcej ni¿ 1/3 œrednicy zewnêtrznej krêgu lub 1/3 jego wysokoœci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.

5.2. Zasady wykonania studni ch³onnych.

Jeœli dokumentacja projektowa nie okreœla inaczej, studniê ch³onn¹ nale¿y wykonaæ, gdy:

istniej¹ trudnoœci odprowadzenie wód deszczowych (opadowych) w inny technicznie i ekonomicznie uzasadniony sposób,

warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej ch³onnoœci, znajduje siê na g³êbokoœci od 1 do 5 m poni¿ej terenu,

poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje siê na g³êbokoœci zapewniaj¹cej mo¿noœæ wch³oniêcia wody ze studni,

nie wystêpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

studniê mo¿na zlokalizowaæ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 10 m od podstawy nasypu drogowego lub zewnêtrznej krawêdzi skarpy rowu drogowego,

nie ma przeciwwskazañ sanitarnych do wprowadzenia sp³ywów z drogi do gruntu.

Jeœli w dokumentacji projektowej nie okreœlono inaczej, wykop pod studniê ch³onn¹ powinien byæ wykonany w sposób dostosowany do g³êbokoœci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzêtu. Zaleca siê wykonanie wykopu rêcznie do g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 2 m. Studnia powinna byæ zag³êbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu poni¿ej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wg³êbnego jest dopuszczalne tylko do g³êbokoœci 1 m poni¿ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nale¿y odwieŸæ na miejsce odk³adu.

Wydobyty grunt powinien byæ sk³adowany tymczasowo przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokoœci co najmniej 1 m, licz¹c od krawêdzi wykopu - dla komunikacji; k¹t nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien byæ wiêkszy od k¹ta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod¹ z opadów atmosferycznych, nale¿y powierzchniê terenu wyprofilowaæ ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym ³atwy odp³yw wody poza teren przylegaj¹cy do wykopu.

Studniê nale¿y zabezpieczyæ przed dop³ywem wód z otaczaj¹cego terenu przez nadanie odpowiednich spadków lub obwa³owanie studni.

5.3. Wykonanie studni ch³onnych z krêgów.

Studnie ch³onne z krêgów betonowych lub ¿elbetowych nale¿y, jeœli dokumentacja projektowa nie okreœli tego inaczej, zag³êbiæ w gruncie albo metod¹ studniarsk¹ albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego krêgów.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu krêgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastêpnie stopniowym ich opuszczaniu w miarê pog³êbiania studni. Podbieranie gruntu spod krawêdzi krêgu dokonuje siê od wewn¹trz studni przy pomocy kilofa i ³opaty. Nale¿y zwracaæ uwagê na równomierne podbieranie gruntu wzd³u¿ ca³ego obwodu krêgu, ¿eby nie spowodowaæ pochylenia studni.

Wyci¹ganie gruntu odbywa siê:

przy pomocy zwyk³ego ko³owrotu z nawiniêt¹ lin¹ i dwoma kub³ami. Kub³y powinny byæ uwi¹zane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pracy,

poprzez wyci¹g wolnostoj¹cy o udŸwigu 0,5 t z napêdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca siê stosowaæ w gruncie, w którym mo¿na spodziewaæ siê grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp.

Metoda polegaj¹ca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego krêgów zak³ada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakoñczeniu szybko mo¿na by³o przyst¹piæ do ustawiania krêgów.

Jeœli w dokumentacji projektowej nie okreœlono inaczej, wykop powinien byæ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ¿e bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosiæ:

w gruntach spoistych (glinach, i³ach) niespêkanych  -         2:1,

w gruntach ma³ospoistych i s³abych gruntach spoistych -    1:1,25.

Ustawienie krêgów w wykopie wykonuje siê za pomoc¹ ¿urawia o udŸwigu do 4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inwestora. Nale¿y zwracaæ uwagê na dok³adne ustawienie poszczególnych krêgów ze z³¹czami prawid³owo dopasowanymi.

Materia³ filtracyjny nale¿y u³o¿yæ w studni w myœl zasad podanych w punkcie 2.3.

Zasypanie wykopu wokó³ studni nale¿y przeprowadziæ mo¿liwie jak najszybciej. Do zasypania powinien byæ u¿yty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeñ (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie nale¿y wykonaæ warstwami gruboœci od 15 do 20 cm i zagêszczaæ ubijakami rêcznymi. WskaŸnik zagêszczania gruntu mierzony  wg  BN-77/8931-12 [6].  Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagêszczanie w pobli¿u studni nale¿y wykonywaæ w taki sposób, aby nie spowodowaæ uszkodzenia krêgów.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w  „Wymaganiach ogólnych”.

6.2. Kontrola wstêpna przed wykonaniem studni ch³onnej

Krêgi powinny posiadaæ œwiadectwo jakoœci, wydane przez producenta, wed³ug zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].

Materia³ filtracyjny (t³uczeñ, ¿wir i piasek) powinien byæ zbadany w zakresie:

sk³adu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

zawartoœci zwi¹zków siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

wskaŸnika wodoprzepuszczalnoœci piasków, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni ch³onnej

W czasie wykonywania studni ch³onnej nale¿y zbadaæ:

zgodnoœæ wykonania studni z dokumentacj¹ projektow¹,

b) pochylenie skarp przy robotach ziemnych,

c) prawid³owoœæ u³o¿enia warstw filtracyjnych,

d) poprawnoœæ zasypki wykopu wokó³ studni z krêgów,

e) ch³onnoœæ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

f)  zabezpieczenie studni przed dop³ywem wód z otaczaj¹cego terenu,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ studni ch³onnej jest - szt. (sztuka) okreœlonego wymiaru.

Obmiar polega na okreœleniu liczby sztuk ca³kowicie wykonanych studni ch³onnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST  i wymaganiami Inwestora, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu dla studni ch³onnej podlegaj¹:

wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zag³êbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),

ustawione krêgi,

zasypana studnia  kolejnymi warstwami materia³u filtracyjnego.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w „Wymaganiach ogólnych”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni ch³onnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materia³ów,

wykopanie studni z opuszczeniem krêgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem œcian,

wype³nienie studni warstwami materia³em filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹,

rozplantowanie gruntu z wykopu wzd³u¿ krawêdzi studni albo odwiezienie gruntu na odk³ad wraz z rozplantowaniem,

wykonanie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

| 1. | PN-B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-02480 | Grunty budowlane. Okreœlenia, symbole, podzia³ i opis gruntów |
| 3. | PN-B-04492 | Grunty budowlane. Badania w³asnoœci fizycznych. Oznaczanie wskaŸnika wodoprzepuszczalnoœci |
| 4. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 5. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci siarki metod¹ bromow¹ |
| 6. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaŸnika zagêszczania gruntu |
| 7. | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe. |