D-04.07.01  PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

CPV-45230000-8

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej jezdni , zatok i pêtli autobusowej z betonu asfaltowego (BA) gruboœci po zagêszczeniu 6 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR 2 z transportem mieszanki do miejsca wbudowania   przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

Podbudowê z betonu asfaltowego mo¿na wykonywaæ dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poni¿szego zestawienia:

Porównanie klasyfikacji ruchu wed³ug dotychczasowego i nowego Katalogu

| Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, 1983 | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych |
| --- | --- |

kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobê

kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych

| 100 kN/pas/dobê |
| --- |
| R1 (bardzo lekki) | ( 4 | KR1 | ( 12 |
| R2 (lekki) | 4 ( 12 |
| R3 (lekkoœredni) | 13 ( 24 | KR2 | 13 ( 70 |
| R4 (œredni) | 25 ( 70 |
| R5 (ciê¿ki) | 71 ( 335 | KR3 | 71 (335 |
| KR4 | 336 ( 1000 |
| R6 (bardzo ciê¿ki) | ( 335 | KR5 | 1001 ( 2000 |
| KR6 | ( 2000 |

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagêszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która stanowi fragment noœnej czêœci nawierzchni drogowej.

1.6.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, u³o¿ona i zagêszczona.

1.6.3. Pod³o¿e pod warstwê asfaltow¹ - powierzchnia przygotowana do u³o¿enia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.6.4. Asfalt up³ynniony - asfalt drogowy up³ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.6.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.6.6. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwaniai sk³adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nale¿y stosowaæ asfalt drogowy spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96170:1965 [5].

Rodzaje  stosowanych asfaltów  w  zale¿noœci  od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wype³niacz

Nale¿y stosowaæ wype³niacz wapienny, spe³niaj¹cy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wype³niacza podstawowego i zastêpczego.

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza siê stosowanie wype³niacza innego pochodzenia, np. py³y z odpylania, popio³y lotne z wêgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod¹ In¿yniera.Sk³adowanie wype³niacza powinno byæ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.4. Kruszywo

W zale¿noœci od kategorii ruchu nale¿y stosowaæ kruszywa podane w tablicy 1.

Sk³adowanie kruszywa powinno odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materia³ów do podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Rodzaj materia³u | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | nr normy | KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 | Kruszywo ³amane granulowane oraz zwyk³e wyprodukowane ze wszystkich rodzajów ska³ litych oraz z surowca sztucznego (¿u¿le), wg PN-B-11112:1996 |

kl. I, II, III

gat. 1, 2

kl. I, II

| gat. 1, 2 |
| --- |
| 2 | ¯wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl. I, II | - |
| 3 | Grys i ¿wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 |

kl. I, II, III

gat. 1, 2

kl. I, II

| gat. 1, 2 |
| --- |
| 4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 | gat. 1, 2 | gat. 1, 21) |
| 5 |

Wype³niacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia

laboratorium drogowego

podstawowy,

zastêpczy,

py³y z odpylania, popio³y lotne z wêgla kamiennego

podstawowy

| py³y z odpylania 2) |
| --- |
| 6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 | D70, D50 | D70, D50 |
| 1) Stosunek piasku ³amanego do naturalnego w mieszance mineralnej ( 1 |
| 2) Stosunek wype³niacza podstawowego do py³ów ( 1 |

2.5. Asfalt up³ynniony

Nale¿y stosowaæ asfalt up³ynniony spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w PN-C-96173:1974 [6].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale¿y stosowaæ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w WT.EmA-94 [11].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci¹g³ym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uk³adarek do uk³adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagêszczanego,

skrapiarek,

walców stalowych g³adkich lekkich i œrednich,

walców ogumionych ciê¿kich o regulowanym ciœnieniu w oponach,

samochodów samowy³adowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Asfalt

Asfalt nale¿y przewoziæ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wype³niacz

Wype³niacz luzem nale¿y przewoziæ w cysternach przystosowanych do przewozu materia³ów sypkich, umo¿liwiaj¹cych roz³adunek pneumatyczny.

Wype³niacz workowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankê betonu asfaltowego nale¿y przewoziæ pojazdami samowy³adowczymi wyposa¿onymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna byæ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od za³adunku do roz³adunku nie powinien przekraczaæ 2 godzin z jednoczesnym spe³nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca siê stosowanie samochodów termosów z podwójnymi œcianami skrzyni wyposa¿onej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi do akceptacji projekt sk³adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badañ laboratoryjnych i próbki materia³ów pobrane w obecnoœci In¿yniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sk³adników mieszanki,

doborze optymalnej iloœci asfaltu,

okreœleniu jej w³aœciwoœci i porównaniu wyników z za³o¿eniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieœciæ siê w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2.  Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoœci asfaltu

|  | Kategoria ruchu |
| --- | --- |
| Wymiar oczek | KR 1-2 | KR 3-6 |
| sit (, mm | Mieszanka mineralna, mm |
|  | 0/31,5 | 0/25 | 0/20 | 0/16 | 0/12,8 | 0/31,5 | 0/25 |

Przechodzi przez:

31,5

25,0

20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

(zawartoœæ frakcji grysowej)

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

87(100

63(88

54(80

45(72

40(65

35(54

30(53

24(45

17(35

(65(83)

10(26

7(20

6(17

5(11

4(10

3(7

100

83(100

68(90

58(83

45(73

40(67

34(59

25(47

17(35

(65(83)

10(25

7(18

6(15

5(13

5(12

4(7

100

80(100

65(90

50(80

44(74

35(65

27(53

20(40

(60(80)

13(29

8(22

6(19

5(15

5(12

4(8

100

85(100

72(90

65(83

55(75

40(60

25(45

(55(75)

17(30

11(22

9(19

6(14

6(13

4(8

100

83(100

75(93

65(85

47(70

30(50

(50(70)

15(33

9(24

7(20

5(13

5(12

4(8

100

77(100

64(86

53(75

45(66

38(59

33(53

30(48

23(38

17(30

(70(83)

10(22

7(17

5(14

4(11

3(10

3(6

100

81(100

70(90

60(80

50(72

42(65

36(58

27(47

19(34

(66(81)

12(24

8(18

7(16

5(12

5(11

4(7

Orientacyjna zawartoœæ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m

3,5(4,5

3,8(4,8

4,0(5,2

4,0(5,5

4,0(5,8

2,8(4,5

3,0(4,7

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(31,5 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(25 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(20 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(16 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(12,8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(31,5 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3-6 [nie dotyczy]

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0(25 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 3-6.[nie dotyczy]

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1 ( 7.

Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byæ ustalony na podstawie badañ próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe³niaæ wymagania podane w tablicy 3 Lp. 1(6.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spe³niaæ wymagania podane w tablicy 3 Lp. 7(9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankê mineralno-asfaltow¹ produkuje siê w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci¹g³ym zapewniaj¹cej prawid³owe dozowanie sk³adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk³adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sk³adników, w tym tak¿e wstêpne, powinno byæ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recept¹. Dopuszcza siê dozowanie objêtoœciowe asfaltu, przy uwzglêdnieniu zmiany jego gêstoœci w zale¿noœci od temperatury.

Tolerancje dozowania sk³adników mog¹ wynosiæ: jedna dzia³ka elementarna wagi, wzglêdnie przep³ywomierza, lecz nie wiêcej ni¿  ( 2 % w stosunku do masy sk³adnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byæ ogrzewany w sposób poœredni, z uk³adem termostatowania, zapewniaj¹cym utrzymanie sta³ej temperatury z tolerancj¹ ( 5o C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosiæ:

dla D 50 	145o C - 165o C

dla D 70	140o C - 160o C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | W³aœciwoœci | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
| KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 | Uziarnienie mieszanki, mm | 0/12,8; 0/16; 0/20; 0/25; 0/31,5 |

| 0/25; 0/31,5 |
| --- |
| 2 | Modu³ sztywnoœci pe³zania 1), MPa | nie wymaga siê | ( 16,0 |
| 3 | Stabilnoœæ wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN |

( 8,0

| ( 11,0 |
| --- |
| 4 | Odkszta³cenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm |

1,5 ( 4,0

| 1,5 ( 3,5 |
| --- |
| 5 | Wolna przestrzeñ w próbkach Marshalla zagêszczonych 2 x 75 uderzeñ, % v/v |

4,0 ( 8,0

| 4,0 ( 8,0 |
| --- |
| 6 | Wype³nienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % |

( 75,0

( 72,0

7

Gruboœæ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:     cm

- 0/12,8

- 0/16

- 0/20

- 0/25

- 0/31,5

3,5 ( 5,0

4,0 ( 5,0

5,0 ( 6,0

8,0 ( 10,0

9,0 ( 16,0

8,0 ( 10,0

| 9,0 ( 16,0 |
| --- |
| 8 | WskaŸnik zagêszczenia warstwy, % | ( 98,0 | ( 98,0 |
| 9 | Wolna przestrzeñ w warstwie, % v/v | 4,5 ( 9,0 | 4,5 ( 9,0 |
| 1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 |

Kruszywo powinno byæ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype³niacza uzyska³a w³aœciw¹ temperaturê. Maksymalna temperatura gor¹cego kruszywa nie powinna byæ wy¿sza o wiêcej ni¿ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosiæ:

z D 50	130o C - 170o C

z D 70	125o C - 165o C.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod warstwê podbudowy z betonu asfaltowego powinno byæ wyprofilowane, równe, ustabilizowane i noœne.

Powierzchnia pod³o¿a powinna byæ sucha i czysta.

Przed roz³o¿eniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, pod³o¿e nale¿y skropiæ emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem up³ynnionym w iloœci ustalonej w ST.

Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up³ynniacza z asfaltu up³ynnionego, w zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a pod podbudowê, wynosz¹ 0,3 - 1,0 kg/m2.

Powierzchnie czo³owe w³azów, wpustów itp. urz¹dzeñ powinny byæ pokryte asfaltem lub materia³em uszczelniaj¹cym, okreœlonym w ST i zaakceptowanym przez In¿yniera.

5.5. Po³¹czenie miêdzywarstwowe

Podbudowê z betonu asfaltowego nale¿y skropiæ emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem up³ynnionym przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego po³¹czenia miêdzywarstwowego, w iloœci ustalonej w ST.

Zalecane iloœci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up³ynniacza z asfaltu up³ynnionego wynosz¹ 0,3 - 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno byæ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie up³ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h przy iloœci powy¿ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up³ynnionego,

2 h przy iloœci 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up³ynnionego.

5.6. Warunki przyst¹pienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego mo¿e byæ uk³adana, gdy temperatura otoczenia w ci¹gu doby by³a nie ni¿sza od 5o C. Nie dopuszcza siê uk³adania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru

(V ( 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst¹pieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowi¹zany do przeprowadzenia w obecnoœci In¿yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y wykonaæ próbny zarób na sucho, tj. bez udzia³u asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnoœci sk³adu granulometrycznego z projektowan¹ krzyw¹ uziarnienia. Próbkê mieszanki mineralnej nale¿y pobraæ po opró¿nieniu zawartoœci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sk³adu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale¿y wykonaæ pe³ny zarób próbny z udzia³em asfaltu, w iloœci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartoœci asfaltu w mieszance okreœla siê wykonuj¹c ekstrakcjê.

Tolerancje zawartoœci sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem sk³adu zaprojektowanego powinny byæ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

5.8. Odcinek próbny

Je¿eli w ST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy u¿yty sprzêt jest w³aœciwy,

Tablica 4. Tolerancje zawartoœci sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem sk³adu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod¹ ekstrakcji, % m/m

Lp

| Sk³adniki mieszanki mineralno-asfaltowej | Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- |
| KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 |

Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach ( (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

( 5,0

| ( 4,0 |
| --- |
| 2 | 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | ( 3,0 | ( 2,0 |
| 3 | Ziarna przechodz¹ce przez sito o oczkach ( (mm) 0,075 |

( 2,0

| ( 1,5 |
| --- |
| 4 | Asfalt | ( 0,5 | ( 0,3 |

okreœlenia gruboœci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagêszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gruboœci warstwy,

okreœlenia potrzebnej iloœci przejœæ walców dla uzyskania prawid³owego zagêszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca u¿yje takich materia³ów oraz sprzêtu, jakie bêd¹ stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek próbny powinien  byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

5.9. Wbudowywanie i zagêszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byæ wbudowywana uk³adark¹ wyposa¿on¹ w uk³ad z automatycznym sterowaniem gruboœci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byæ ni¿sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagêszczanie mieszanki powinno odbywaæ siê zgodnie ze schematem przejœæ walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz¹tkowa temperatura mieszanki w czasie zagêszczania powinna wynosiæ nie mniej ni¿:

dla asfaltu D 50	125o C,

dla asfaltu D 70	115o C.

Zagêszczanie mieszanki nale¿y rozpocz¹æ od krawêdzi nawierzchni ku œrodkowi. WskaŸnik zagêszczenia u³o¿onej warstwy powinien byæ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Z³¹cza w podbudowie powinny byæ wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozk³adania mieszanki ca³¹ szerokoœci¹ warstwy, z³¹cza poprzeczne, wynikaj¹ce z dziennej dzia³ki roboczej, powinny byæ równo obciête, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw¹ przed uszkodzeniem.

W przypadku rozk³adania mieszanki po³ow¹ szerokoœci warstwy, wystêpuj¹ce dodatkowo z³¹cze pod³u¿ne nale¿y zabezpieczyæ w sposób podany dla z³¹cza poprzecznego.

Z³¹cze pod³u¿ne uk³adanej nastêpnej warstwy, np. wi¹¿¹cej, powinno byæ przesuniête o co najmniej 15 cm wzglêdem z³¹cza pod³u¿nego podbudowy.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania lepiszcza, wype³niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Czêstotliwoœæ badañ

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 próbki |
| 2 | Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni |

1 próbka przy produkcji do 500 Mg

| 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| --- |
| 3 | W³aœciwoœci asfaltu | dla ka¿dej dostawy (cysterny) |
| 4 | W³aœciwoœci wype³niacza | 1 na 100 Mg |
| 5 | W³aœciwoœci kruszywa | 1 na 200 Mg i przy ka¿dej zmianie |
| 6 | Temperatura sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej |

| dozór ci¹g³y |
| --- |
| 7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | ka¿dy pojazd przy za³adunku i w czasie wbudowywania |
| 8 | Wygl¹d mieszanki mineralno-asfaltowej | jw. |
| 9 | W³aœciwoœci próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni |

jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do badañ uziarnienia mieszanki mineralnej nale¿y pobraæ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna byæ zgodna z zaprojektowan¹ w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sk³adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7].Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹ z tolerancj¹ okreœlon¹ w tabl. 4.

6.3.4. Badanie w³aœciwoœci asfaltu

Dla ka¿dej cysterny nale¿y okreœliæ w³aœciwoœci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie w³aœciwoœci wype³niacza

Na ka¿de 100 Mg zu¿ytego wype³niacza nale¿y okreœliæ w³aœciwoœci wype³niacza, zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie w³aœciwoœci kruszywa

Z czêstotliwoœci¹ podan¹ w tablicy 5 nale¿y okreœliæ w³aœciwoœci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sk³adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byæ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok³adnoœæ pomiaru ( 2o C. Temperatura powinna byæ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl¹du w czasie produkcji, za³adunku, roz³adunku i wbudowywania.

6.3.10. W³aœciwoœci mieszanki mineralno-asfaltowej

W³aœciwoœci mieszanki mineralno-asfaltowej nale¿y okreœlaæ na próbkach zagêszczonych metod¹ Marshalla. Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹.

6.4. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i w³aœciwoœci podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

| Lp. | Badana cecha | Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ warstwy | 2 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 2 | Równoœæ warstwy | 10 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 3 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km |
| 4 | Rzêdne wysokoœciowe warstwy | pomiar rzêdnych niwelacji pod³u¿nej i poprzecznej oraz usytuowania osi wed³ug |
| 5 | Ukszta³towanie osi w planie | dokumentacji budowy |
| 6 | Gruboœæ wykonywanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m |
| 7 | Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne | ca³a d³ugoœæ z³¹cza |
| 8 | KrawêdŸ, obramowanie warstwy | ca³a d³ugoœæ |
| 9 | Wygl¹d warstwy | ocena ci¹g³a |
| 10 | Zagêszczenie warstwy | 2 próbki z ka¿dego pasa o d³ugoœci do 1000 m |
| 11 | Wolna przestrzeñ w warstwie | jw. |
| 12 | Gruboœæ warstwy | jw. |

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy powinna byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹  ( 5 cm.

6.4.3. Równoœæ podbudowy

Nierównoœci pod³u¿ne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny byæ wiêksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierównoœci

| Lp. | Drogi i place | Podbudowa asfaltowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drogi klasy I, II, III | 9 |
| 2 | Drogi klasy IV i V | 12 |
| 3 | Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi | 15 |

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹  ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe

Rzêdne wysokoœciowe powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹  ( 1 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ podbudowy w planie powinna byæ usytuowana zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹  ( 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy

Gruboœæ podbudowy powinna byæ zgodna z gruboœci¹ projektow¹, z tolerancj¹ (10 %.

6.4.8. Z³¹cza pod³u¿ne i poprzeczne

Z³¹cza podbudowy powinny byæ wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawêdzie podbudowy

Krawêdzie podbudowy powinny byæ równo obciête lub wyprofilowane    i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl¹d podbudowy

Podbudowa powinna mieæ jednolit¹ teksturê, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, ³uszcz¹cych siê i spêkanych.

6.4.11. Zagêszczenie podbudowy i wolna przestrzeñ

Zagêszczenie i wolna przestrzeñ podbudowy powinny byæ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D--00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawêdzi urz¹dzeñ obcych,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciêcie krawêdzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| 3. PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 4. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 5. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 6. PN-C-96173:1974 | Przetwory naftowe. Asfalty up³ynnione AUN do nawierzchni drogowych |
| 7. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania |
| 8. PN-S-96504:1961 | Drogi samochodowe. Wype³niacz kamienny do mas bitumicznych |
| 9. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó³sztywnych. IBDiM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoœci grysów i ¿wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiêkszonej odpornoœci na odkszta³cenia trwa³e. Wytyczne oznaczania odkszta³cenia i modu³u sztywnoœci mieszanek mineralno-bitumicznych metod¹ pe³zania pod obci¹¿eniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.