D - 05.03.04  NAWIERZCHNIA  BETONOWA

CPV-45213312-3

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego jako podbudowy betonowej przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem zatok i pêtli autobusowej  z zastosowaniem nawierzchni betonowej jako  podbudowy z betonu  kl. B-20 o gruboœci warstwy po zagêszczeniu 20 cm – beton dylatowany   -  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  posesji o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli energetycznych , telefonicznych i zasuw wodoci¹gowych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2000r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1. Beton zwyk³y - beton o gêstoœci pozornej powy¿ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.6.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.6.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk³adników u¿ytych do wykonania betonu przed i po zagêszczeniu, lecz przed zwi¹zaniem betonu.

1.6.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B20 przy R = 20 MPa) okreœlaj¹cy wytrzyma³oœæ gwarantowan¹ betonu (R).

1.6.6. Beton napowietrzony - beton zawieraj¹cy dodatkowo wprowadzone powietrze, w iloœci nie mniejszej ni¿ 3% objêtoœci zagêszczonej masy betonowej, a powsta³e w wyniku dzia³ania domieszek napowietrzaj¹cych, dodanych do mieszanki betonowej.

1.6.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiêkszonej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i zwiêkszonej trwa³oœci i mrozoodpornoœci.

1.6.8. Domieszki napowietrzaj¹ce - preparaty powierzchniowo czynne powoduj¹ce powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, du¿ej liczby bardzo drobnych pêcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej.

1.6.9. Preparaty pow³okowe - produkty ciek³e s³u¿¹ce do pielêgnacji œwie¿ego betonu. Naniesione na jego powierzchniê, wytwarzaj¹ pow³okê pielêgnacyjn¹, zabezpieczaj¹c¹ powierzchniê betonu przed odparowaniem wody.

1.6.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dziel¹ca p³yty betonowe na ca³ej ich gruboœci i umo¿liwiaj¹ca wyd³u¿anie siê i kurczenie p³yt.

1.6.11. Szczelina skurczowa pe³na - szczelina dziel¹ca p³yty betonowe na ca³ej gruboœci i umo¿liwiaj¹ca tylko kurczenie siê p³yt.

1.6.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel¹ca p³yty betonowe na czêœci górnej ich gruboœci i umo¿liwiaj¹ca tylko kurczenie siê p³yt.

1.6.13. Szczelina pod³u¿na - szczelina skurczowa wykonana wzd³u¿ osi drogi, przy szerokoœci jezdni ponad 6,0 m.

1.6.14. Masa zalewowa na gor¹co - mieszanina sk³adaj¹ca siê z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub ¿ywic syntetycznych, wype³niaczy i innych dodatków uszlachetniaj¹cych, przeznaczona do wype³niania szczelin nawierzchni na gor¹co.

1.6.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina ¿ywic syntetycznych, jedno- lub dwusk³adnikowych, zawieraj¹ca konieczne dodatki uszlachetniaj¹ce i wype³niaj¹ce, przeznaczona do wype³niania szczelin na zimno.

1.6.16. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wym. ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

2.2.1. Cement do betonu klasy B20

Do betonu nawierzchniowego klasy B20 nale¿y stosowaæ cement portlandzki klasy 32,5. W uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ stosowany równie¿ cement portlandzki klasy 42,5 lub  cement drogowy klasy 35 i 45.

Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 wed³ug PN-B-19701 [15] zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B20

| Lp. | W³aœciwoœci | Klasa cementu |
| --- | --- | --- |
| 32,5 | 42,5 |
| 1 |

Wytrzyma³oœæ na œciskanie, MPa, nie mniej ni¿:

- po 2 dniach

- po 7 dniach

- po 28 dniach

16

32,5

10

-

42,5

2

Czas wi¹zania: - pocz¹tek wi¹zania, najwczeœniej po up³ywie minut

- koniec wi¹zania, najpóŸniej po up³ywie godzin

60

| 12 |
| --- |
| 3 | Równomiernoœæ zmiany objêtoœci: - wg próby Le Chateliera, mm, nie wiêcej ni¿: | 10 |
|  | - wg próby na plackach | normalna |
| 4 | Powierzchnia w³aœciwa, cm2/g, nie mniej ni¿: |
| 2700 |
| 5 | Zawartoœæ SO3, % masy cementu, nie wiêcej ni¿: | 3,5 |
| 6 | Zawartoœæ MgO, % masy cementu, nie wiêcej ni¿: | 5 |
| 7 | Dodatki, % (m/m), nie wiêcej ni¿: | 1,0 |

Przechowywanie cementu powinno siê odbywaæ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje siê kruszywo ³amane i naturalne, wed³ug PN-B-06712 [3] i spe³niaj¹ce wymagania zawarte w niniejszych ST.

2.3.1. Kruszywo do betonu klasy B40 /nie dotyczy/

Do betonu nawierzchniowego klasy B40 nale¿y stosowaæ:

grysy marki 50,

piaski i piaski ³amane uszlachetnione.

Grysy marki 50 powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grysów marki 50 do betonu B40 /nie dotyczy/

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badanie wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na mia¿d¿enie, wskaŸnik rozkruszenia, %, nie wiêcej ni¿: | 8 | PN-B-06714-40 [13] |
| 2 | Nasi¹kliwoœæ, %, nie wiêcej ni¿: | 0,8 | PN-B-06714-18 [8] |

3

Mrozoodpornoœæ, %, nie wiêcej ni¿:

wg metody zmodyfikowanej po 25 cyklach

wg metody krystalizacji po 5 cyklach

10

1,0

PN-B-06714-19 [9]

| PN-B-06714-20 [10] |
| --- |
| 4 | Zawartoœæ ziarn nieforemnych, %, nie wiêcej ni¿: | 10 | PN-B-06714-16 [7] |
| 5 | Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: | 1,0 | PN-B-06714-13 [5] |
| 6 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: | 0,25 | PN-B-06714-12 [4] |
| 7 | Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: | 0,1 | PN-B-06714-28 [12] |
| 8 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿: | barwa wzorcowa | PN-B-06714-26 [11] |

W przypadku stosowania grysów produkowanych ze ska³ granitowych do produkcji betonu nawierzchniowego, wskaŸnik rozkruszenia w tym przypadku nie mo¿e przekraczaæ 16.

Piaski i piaski ³amane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasków uszlachetnionych do betonu B40 /nie dotyczy/

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badanie wed³ug |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: | 3,0 | PN-B-06714-13 [5] |
| 2 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: | 0,5 | PN-B-06714-12 [4] |
| 3 | Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: | 1,0 | PN-B-06714-28 [12] |
| 4 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿: | barwa wzorcowa | PN-B-06714-26 [11] |
| 5 | Zawartoœæ frakcji od 2,0 do 4,0 mm, %, nie wiêcej ni¿: | 15 | PN-B-06714-15 [6] |

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy B 20

Do betonu nawierzchniowego klasy B20 nale¿y stosowaæ:

grysy marki 20 i 30,

¿wir marki 20 i 30,

piaski i piaski ³amane uszlachetnione.

¯wir marki 20 mo¿e byæ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej iloœci, aby w mieszance kruszyw zawartoœæ ziarn ³amanych wynosi³a od 30 do 40%.

Grysy i ¿wir powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30.

Piaski i piaski ³amane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 3 pkt 2.3.1.

Kruszywo ze ska³ wêglanowych i piaskowców mo¿e byæ u¿yte do betonu B20 wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdz¹ brak reaktywnoœci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgod¹ In¿yniera.

Tablica 4. Wymagania dla grysu i ¿wiru do betonu klasy B20

| Lp. | W³aœciwoœci | Grys marki | ¯wir marki | Badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 20 | 30 | 20 | wed³ug |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na mia¿d¿enie, wskaŸnik rozkruszenia, %, nie wiêcej ni¿: |

12

16

12

| 16 | PN-B-06714-40 [13] |
| --- | --- |
| 2 | Zawartoœæ ziarn s³abych, %, nie wiêcej ni¿: | - | - | 5 | 10 | PN-B-06714-43 [14] |
| 3 | Nasi¹kliwoœæ, %, nie wiêcej ni¿: | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | PN-B-06714-18 [8] |
| 4 |

Mrozoodpornoœæ, %, nie wiêcej ni¿:

po 25 cyklach

po 5 cyklach

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

PN-B-06714-19 [9]

| PN-B-06714-20 [10] |
| --- |
| 5 | Zawartoœæ ziarn nieforemnych, %, nie wiêcej ni¿: | 20 | 25 | 20 | 25 | PN-B-06714-16 [7] |
| 6 | Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | PN-B-06714-13 [5] |
| 7 | Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | PN-B-06714-12 [4] |
| 8 | Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | PN-B-06714-28 [12] |
| 9 |

Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicz-

nych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿:

| barwa wzorcowa | PN-B-06714-26 [11] |
| --- | --- |

2.4. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielêgnacji wykonanej nawierzchni nale¿y stosowaæ wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom PN-B-32250 [16].

Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

Woda pochodz¹ca z w¹tpliwych Ÿróde³ nie mo¿e byæ u¿yta do momentu jej przebadania na zgodnoœæ z wy¿ej podan¹ norm¹.

2.5. Materia³y do pielêgnacji nawierzchni betonowej

Do pielêgnacji nawierzchni betonowych mog¹ byæ stosowane:

preparaty pow³okowe wed³ug aprobat technicznych,

w³ókniny wed³ug PN-P-01715 [17],

folie z tworzyw sztucznych,

piasek i woda.

2.6. Wymagania dla betonów

Beton B20 powinien spe³niaæ wymagania okreœlone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla betonów klasy B20

| Lp. | W³aœciwoœci | Wymagania | Badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B 20 | wed³ug |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza ni¿, MPa |
| 20 | PN-B-06250 [2] |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza ni¿, MPa |

4,0

| PN-S-96015 [18] |
| --- |
| 3 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, %, nie wiêcej ni¿: |
| 4 | PN-B-06250 [2] |
| 4 | Mrozoodpornoœæ po 150 cyklach, przy badaniu bezpoœrednim, ubytek masy, %, nie wiêcej ni¿: |

4

PN-B-06250 [2]

2.8.2. Sk³ad betonu

Sk³ad betonu powinien byæ tak dobrany, aby zapewnia³ osi¹gniêcie w³aœciwoœci okreœlonych w tablicy 5.

Projekt sk³adu betonu powinien zawieraæ:

wyniki badañ cementu, wed³ug PN-B-04300 [1],

w przypadkach w¹tpliwych - wyniki badañ wody, wed³ug PN-B-32250 [16],

wyniki badañ kruszywa (w³aœciwoœci okreœlone w tablicy 2, 3, 4),

sk³adniki betonu (zawartoœæ kruszyw, cementu, wody i œrodka napowietrzaj¹cego),

wyniki badañ wytrzyma³oœci na œciskanie po 7 i 28 dniach, wed³ug PN-S-96015 [18],

wyniki badañ nasi¹kliwoœci, wed³ug PN-B-06250 [2],

wyniki badañ mrozoodpornoœci, wed³ug PN-B-06250 [2].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

wytwórni stacjonarnej typu ci¹g³ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk³adników, gwarantuj¹ce nastêpuj¹ce tolerancje dozowania, wyra¿one w stosunku do masy poszczególnych sk³adników: kruszywo ( 3%, cement ( 0,5%, woda ( 2%. In¿ynier mo¿e dopuœciæ objêtoœciowe dozowanie wody,

przewoŸnych zbiorników na wodê,

uk³adarek albo równiarek do rozk³adania mieszanki betonowej,

mechanicznych urz¹dzeñ wibracyjnych do zagêszczania mieszanki betonowej,

walców statycznych lub wibracyjnych do zagêszczania mieszanki betonowej,

zagêszczarek p³ytowych, ma³ych walców wibracyjnych do zagêszczania w miejscach trudno dostêpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport cementu powinien odbywaæ siê zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nale¿y przewoziæ cementowozami, natomiast workowany mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nale¿y przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pow³okowe nale¿y przewoziæ zgodnie z warunkami podanymi w œwiadectwach dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbywaæ siê zgodnie z PN-B-06250 [2].

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

Nawierzchnia betonowa nie powinna byæ wykonywana w temperaturach ni¿szych ni¿ 5oC i nie wy¿szych ni¿ 30oC. Przestrzeganie tych przedzia³ów temperatur zapewnia prawid³owy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzyma³oœci i trwa³oœci nawierzchni. Betonowania nie mo¿na wykonywaæ podczas opadów deszczu.

5.3. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿em nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowê mo¿e stanowiæ: chudy beton wg ST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”, grunt stabilizowany cementem wg ST D-04.05.00 „Podbudowa i ulepszone pod³o¿e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie wg ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie” lub istniej¹ca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna byæ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ST dla poszczególnych rodzajów podbudów.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankê betonow¹ o œciœle okreœlonym sk³adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale¿y wytwarzaæ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj¹cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byæ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacj¹ i wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej mo¿e siê odbywaæ dwiema zasadniczymi metodami:

w deskowaniu sta³ym (w prowadnicach),

w deskowaniu przesuwnym (œlizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchniê nale¿y wykonywaæ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzêtu, zapewniaj¹cego równomierne roz³o¿enie masy oraz zachowanie jej jednorodnoœci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18].

Dopuszcza siê rêczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uk³adaniu ma³ych, o nieregularnych kszta³tach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody In¿yniera.

5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu sta³ym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu sta³ym odbywa siê za pomoc¹ maszyn poruszaj¹cych siê po prowadnicach. Prowadnice powinny byæ przytwierdzone do pod³o¿a w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przemieszczanie i zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ na z³¹czach. Powierzchnie styku deskowañ z mieszank¹ betonow¹ musz¹ byæ g³adkie, czyste, pozbawione resztek stwardnia³ego betonu i nat³uszczone olejem mineralnym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przyczepnoœæ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byæ takie, a¿eby zapewnia³o uzyskanie przez nawierzchniê wymaganej niwelety i spadków pod³u¿nych i poprzecznych.

5.5.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje siê rozk³adark¹, która przesuwaj¹c siê formuje p³yt¹ betonow¹, ograniczaj¹c j¹ z boku deskowaniem œlizgowym.

Przed przyst¹pieniem do uk³adania nawierzchni nale¿y wykonaæ czynnoœci zabezpieczaj¹ce sterowanie wysokoœciowe uk³adarki. Drut profiluj¹cy uk³adarki musi byæ napiêty w taki sposób, aby jego napiêcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie by³o widoczne. Odchy³ka drutu profiluj¹cego od wymaganej wysokoœci w odniesieniu do sieci punktów wysokoœciowych, nie mo¿e przekraczaæ ( 3 mm. Odstêp punktów podparcia drutu profiluj¹cego nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 6 do 8 m.

Zespó³ wibratorów uk³adarki powinien byæ wyregulowany w ten sposób, by zagêszczenie masy betonowej by³o równomierne na ca³ej szerokoœci i gruboœci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaæ do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankê betonow¹ nale¿y wbudowaæ nie póŸniej ni¿ 45  minut po jej wyprodukowaniu. Prêdkoœæ przesuwu uk³adarki powinna wynosiæ ok. 1,5 m/min.

Ruch uk³adarki powinien byæ p³ynny, bez zatrzymañ, co zabezpiecza przed powstawaniem nierównoœci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nale¿y na nawierzchni wykonaæ szczelinê robocz¹.

Powierzchnia u³o¿onej mieszanki musi byæ równa i zamkniêta. Skrapianie wod¹ przed i po zagêszczeniu, zacieranie szczotk¹ w celu ³atwiejszego zamkniêcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zapraw¹ cementow¹ jest niedopuszczalne.

5.6. Pielêgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia œwie¿ego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nale¿y stosowaæ pielêgnacjê pow³okow¹, jako metodê najbardziej skuteczn¹ i najmniej pracoch³onn¹.

Preparat pow³okowy nale¿y natryskiwaæ mo¿liwie szybko po zakoñczeniu wbudowywania betonu, lecz nie póŸniej ni¿ 90 minut od zakoñczenia zagêszczania. Iloœæ natryskiwanego preparatu powinna byæ zgodna z ustaleniami ST. Preparatem pow³okowym nale¿y równie¿ pokryæ boczne powierzchnie p³yt.

W przypadkach s³onecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnoœæ powietrza poni¿ej 60%) powierzchnia betonu powinna byæ - mimo naniesienia preparatu pow³okowego - dodatkowo skrapiania wod¹.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stosowanie pielêgnacji polegaj¹cej na przykryciu nawierzchni cienk¹ warstw¹ piasku, o gruboœci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych œrodków do pielêgnacji nawierzchni (np. przykrywanie foli¹, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga ka¿dorazowej zgody In¿yniera.

5.7. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. W nawierzchniach s¹ stosowane nastêpuj¹ce rodzaje szczelin:

szczeliny skurczowe poprzeczne,

szczeliny pod³u¿ne,

szczeliny rozszerzania poprzeczne i pod³u¿ne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nale¿y wykonywaæ przez nacinanie stwardnia³ego betonu tarczowymi pi³ami mechanicznymi na g³êbokoœæ 1/3 gruboœci p³yty. Nacinanie szczelin powinno byæ wykonane w dwóch etapach:

pierwsze ciêcie, w czasie od 10 do 24 godzin po u³o¿eniu nawierzchni wykonuje siê tarcz¹ gruboœci 3 mm na g³êbokoœæ 1/3 gruboœci nawierzchni,

drugie ciêcie, maj¹ce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje siê w terminie póŸniejszym, do szerokoœci 8 mm i g³êbokoœci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne pod³u¿ne powstaj¹ na styku pasm betonu, wbudowywanych uk³adark¹ œlizgow¹. KrawêdŸ boczn¹ istniej¹cego pasma betonu - przed u³o¿eniem nowego - smaruje siê dok³adnie asfaltem lub emulsj¹ asfaltow¹ dla zabezpieczenia przed po³¹czeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy u¿yciu tarczowej pi³y, wykonuje siê szczelinê o g³êbokoœci 20 mm i szerokoœci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje siê w dwóch etapach:

pierwsze ciêcie wykonuje siê w czasie od 10 do 24 godzin od u³o¿enia betonu, na pe³n¹ gruboœæ p³yty, przy u¿yciu tarczy o gruboœci co najmniej 6 mm,

drugie ciêcie, w stwardnia³ym betonie, wykonuje siê o szerokoœci 20 mm i g³êbokoœci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokoœæ i g³êbokoœæ) w stosunku do projektowanych, nie mog¹ siê ró¿niæ wiêcej ni¿ ( 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza siê - po uzyskaniu zgody In¿yniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wk³adek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy u¿yciu no¿a wibracyjnego itd.

5.8. Wype³nienie szczelin masami zalewowymi

Przed przyst¹pieniem do wype³niania szczelin, musz¹ byæ one dok³adnie oczyszczone z zanieczyszczeñ obcych, pozosta³oœci po ciêciu betonu itp. Pionowe œciany szczelin musz¹ byæ suche, czyste, nie wykazywaæ pozosta³oœci pylastych.

Wype³nianie szczelin masami, zarówno na gor¹co jak i na zimno, wolno wykonywaæ w temperaturze powy¿ej 10oC przy bezdeszczowej, mo¿liwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewn¹trz, powinna byæ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokoœci ok. 1 m.

Przed wype³nieniem szczelin mas¹ na gor¹co, pionowe œcianki powinny byæ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gor¹co powinna mieæ temperaturê podan¹ przez producenta. Szczeliny nale¿y wype³niaæ z meniskiem wklês³ym, bez nadmiaru.

Wype³nianie szczelin mas¹ zalewow¹ na zimno (poliuretanow¹) nale¿y wykonywaæ œciœle wed³ug zaleceñ producenta.

5.9. Odcinek próbny

Je¿eli w ST przewidziano koniecznoœæ wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny w celu:

stwierdzenia czy sprzêt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania   i zagêszczania jest w³aœciwy,

okreœlenia gruboœci warstwy wbudowanej mieszanki przed zagêszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboœci nawierzchni,

okreœlenia potrzebnej liczby przejœæ walców lub czasu wibrowania urz¹dzeñ wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zagêszczenia ca³ej warstwy.

Do takiej próby Wykonawca powinien u¿yæ materia³ów oraz sprzêtu takich, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiæ od 400 m2 do 800 m2, a d³ugoœæ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 200 m.

Odcinek próbny powinien byæ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera.

Wykonawca mo¿e przyst¹piæ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach w¹tpliwych wody i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa i cementu okreœlone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej  podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ przy budowie nawierzchni betonowej

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Czêstotliwoœæ badañ.

Minimalna liczba

| na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Badanie w³aœciwoœci kruszywa wg pkt 2.3 | Dla ka¿dej partii kruszywa i przy ka¿dej zmianie kruszywa |
| 2 | Badanie wody | Dla ka¿dego w¹tpliwego Ÿród³a |
| 3 | Badanie cementu | Dla ka¿dej partii |
| 4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej | 3 |
| 5 | Oznaczenie zawartoœci powietrza w mieszance betonowej | 3 |
| 6 | Oznaczenie wytrzyma³oœci na œciskanie po 28 dniach | 3 próbki |
| 7 | Oznaczenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie przy zginaniu po 28 dniach | 3 próbki |
| 8 | Oznaczenie nasi¹kliwoœci betonu | 4 próbki na 1 km |
| 9 | Oznaczenie mrozoodpornoœci betonu | 4 próbki na 1 km |

6.3.2. Badanie kruszywa

W³aœciwoœci kruszywa nale¿y badaæ przy ka¿dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka¿dej partii. W³aœciwoœci kruszywa powinny byæ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. Badanie wody

W przypadkach w¹tpliwych nale¿y przeprowadziæ badania wody wed³ug PN-B-32250 [16].

6.3.4. Badanie cementu

Dla ka¿dej dostawy cementu Wykonawca powinien okreœliæ jego w³aœciwoœci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z receptur¹ mieszanki betonowej, zatwierdzon¹ przez In¿yniera.

6.3.6. Badanie zawartoœci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartoœci powietrza w mieszance betonowej nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-S-96015 [18]. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z receptur¹ mieszanki betonowej, zatwierdzon¹ przez In¿yniera.

6.3.7. Wytrzyma³oœæ betonu na œciskanie

Badanie wytrzyma³oœci betonu na œciskanie nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8. Wytrzyma³oœæ betonu na rozci¹ganie przy zginaniu

Badanie wytrzyma³oœci betonu na rozci¹ganie nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.9. Nasi¹kliwoœæ betonu

Badanie nasi¹kliwoœci betonu nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.10. Mrozoodpornoœæ betonu

Badanie mrozoodpornoœci betonu nale¿y wykonaæ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badañ powinny byæ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.4. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów podaje  tablica 7.

Tablica 7. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i  pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | dla pozosta³ych dróg co 100 m |
| 7 | Gruboœæ nawierzchni | 1 raz na 2 km |
| 8 | Sprawdzenie szczelin | 2 razy na 1 km i przy moœcie, wiadukcie i na skrzy¿owaniu |
| 9 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie betonu nawierz-chni, nasi¹kliwoœæ i mrozoodpornoœæ | w przypadkach w¹tpliwych, wed³ug decyzji In¿yniera |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towanie osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ nawierzchni

Szerokoœæ nawierzchni nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.3. Równoœæ nawierzchni

Nierównoœci pod³u¿ne nawierzchni nale¿y mierzyæ planografem, wg BN-68/8931-04 [21].

Nierównoœci nawierzchni nie mog¹ przekraczaæ:

- 5 mm na drogach kl. I i II,

- 6 mm na drogach pozosta³ych klas.

Nierównoœci poprzeczne nawierzchni nale¿y mierzyæ ³at¹ 4-metrow¹. Nierównoœci nie mog¹ przekraczaæ 6 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,2 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe nawierzchni

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ ( 1 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ nawierzchni w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ( 5 cm dla pozosta³ych dróg.

6.4.7. Gruboœæ nawierzchni

Gruboœæ nawierzchni nie mo¿e ró¿niæ siê od gruboœci projektowanej o wiêcej ni    ( 1 cm.

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na oglêdzinach zewnêtrznych i otwarciu szczeliny na d³ugoœci 5 cm. Rozmieszczenie szczelin i wype³nienie powinno byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹.

6.4.9. Wytrzyma³oœæ na œciskanie, nasi¹kliwoœæ i mrozoodpornoœæ

Sprawdzenie polega na wyciêciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób okreœlony w PN-S-96015 [18].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie mieszanki betonowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

oczyszczenie i przygotowanie pod³o¿a,

ustawienie deskowañ,

u³o¿enie warstwy nawierzchni wraz z jej pielêgnacj¹,

wyciêcie, oczyszczenie i wype³nienie materia³em uszczelniaj¹cym pod³u¿nych i poprzecznych szczelin,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-04300 | Cement. Metody badañ. Oznaczanie cech fizycznych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06712 | Kruszywo mineralne do betonu |
| 4. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| 5. | PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci py³ów mineralnych |
| 6. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 7. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn |
| 8. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci |
| 9. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 10. | PN-B-06714-20 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ krystalizacji |
| 11. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci czêœci organicznych |
| 12. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci siarki metod¹ bromow¹ |
| 13. | PN-B-06714-40 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma³oœci na mia¿d¿enie |
| 14. | PN-B-06714-43 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci ziarn s³abych |
| 15. | PN-B-19701 | Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad , wymagania i ocena zgodnoœci |
| 16. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonu i zapraw |
| 17. | PN-P-01715 | W³ókniny. Zestawienie wskaŸników technicznych i u¿ytkowych oraz metod badañ |
| 18. | PN-S-96015 | Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego |
| 19. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 20. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 21. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |